Check list for the initial inspection / monitoring of the factory production control according to DIN EN 1090-1:2012-02
Lista pytań kontrolnych (Checkliste) dla inspekcji wstępnej / nadzoru w zakładowej kontroli produkcji według DIN EN 1090-1:2012-02

| Company name: Nazwa firmy: |  | Audit type: Rodzaj audytu: Initial inspection Inspekcja wstępna ☐ Continuous monitoring Ciągły nadzór ☐ Monitoring because of changes Nadzór wynikający ze zmian ☐ |
| --- | --- | --- |
| Address: Adres: |  |  |
| Lead plant auditor: Audytor wiodący |  |  |
| Plant auditor: Audytor(rzy): |  |  |
| Reference documents (status): Dokumenty referencyjne (stan): |  |  |
| Audit date: Termin audytu: |  |  |
| s |  |  |
| Signature (FPC Manager) | Signature (lead plant auditor) Podpis (Audytor wiodący) |

Podpis (pełnomocnik (kierownik) ZKP)

| 1 | General Postanowienia ogólne |
| --- | --- |
| 1.1 | What part of DIN EN 1090 is applied to the execution? Która część DIN EN 1090 stosowana będzie w procesie produkcji? | ☐ DIN EN 1090-2 ☐ DIN EN 1090-3 |  |  |
| 1.2 | In what execution class (EXC) will the manufacturer manufacture components / assembly kits and introduce them on to the market? W której klasie wykonania (EXC) producent chce wytwarzać i wprowadzać do obrotu elementy konstrukcyjne/zestawy? | ☐ EXC 1 ☐ EXC 2 ☐ EXC 3 ☐ EXC 4 |  |  |
| 1.3 | Who is the person responsible for the FPC? How is he integrated into the organisation? e.g. Organisation chart Responsibility matrix Job description Letter of appointment Qualification profiles Kto jest odpowiedzialnym za FPC? Jak jest on powiązany z organizacją zakładu? np. schemat organizacyjny, matryca odpowiedzialności, opis stanowiska, profile kwalifikacyjne | Surname, first name: Nazwisko: Please present proof in the audit Załącznik(i) proszę dołączyć |  |  |
| 1.4 | What declaration method is (should be) applied? Która metoda deklarowania będzie stosowana? | ☐ ZA.3.2 (MPCS, without dimensioning) ( MPCS bez projektowania ) ☐ ZA.3.3 (MPCS, with dimensioning according to EC) (MPCS z projektowaniem wg EC ) ☐ ZA.3.4 (PPCS, without dimensioning) ( PPCS bez projektowania ) ☐ ZA.3.5 (MPCS, with dimensioning according to design stipulations) ( MPCS z projektowaniem wg założeń do projektu ) |  |  |
| 1.5 | How is the factory production control (FPC) described? Jak opisana jest zakładowa kontrola produkcji (FPC) ? | ☐ QMM księga systemu jakości ☐ Procedure specifications procedury ☐ Check lists listy pytań (Checklisten) ☐ Miscellaneous: inne: |  |  |
| 1.6 | Was any initial checking carried out by the manufacturer? Czy zostało przeprowadzone wstępne badanie typu ? | ☐ ITC (initial dimensioning) tak, ITC (obliczenia wyjściowe typu) i ITT (wstępne badanie typu- zdolność wytwarzania) ☐ ITT (initial checking for manufacturing), e.g. with existing dimensioning (customer order) tak, ITT (wstępne badanie typu- zdolność wytwarzania) przy istniejących już obliczeniach np. wykonanych przez klienta/zlecenodawcę |  |  |
| 1.7 | Was the initial checking documented by the manufacturer? Czy wstępne badanie typu jest udokumentowane ? | ☐ Entry on drawings zapisy na rysunkach ☐ Reports raporty ☐ Forms and check lists formularze, listy pytań, ☐ Miscellaneous: inne: |  |  |
| 1.8 | How are normative documents (standards, guidelines, technical codes etc.) managed? Jak prowadzony jest nadzór nad dokumentami normatywnymi (normy, wytyczne itp.) ? | ☐ Procedure description procedury ☐ List of standards wykaz norm ☐ Server for standards zapis norm w serwerze ☐ Miscellaneous: inne: |  |  |
| 1.9 | Is an EC performance declaration elaborated by the manufacturer? See ZA.2.2 Czy przez producenta sporządzona została deklaracja właściwości użytkowych UE (deklaracja zgodności) ? patrz ZA.2.3 | ☐ Yes tak ( No nie Present an example in the audit (if necessary, specimen) przykład przedstawić na audycie Remarks: Uwagi: |  |  |
| 1.10 | How is the CE marking carried out? See ZA.3 Czy i w jaki sposób następuje oznakowanie-CE i opis na wyrobie budowlanym ? patrz ZA.3 | ☐ On the component ☐ Accompanying document Present an example in the audit przykład przedstawić na audycie Remarks: Uwagi: |  |  |
| 2 | Special process of "dimensioning" (see Table B.1 from DIN EN 1090-1, left column) Proces specjalny „Projektowanie“ (patrz Tablica B.1 z DIN EN 1090-1, lewa kolumna) |
| 2.1 | Should dimensioning activities be a constituent of the certification? Czy działania związane z projekto-waniem mają stanowić część skła-dową certyfikacji? (ITC „Obliczenia wyjściowe typu“) | ☐ Yes tak ☐ No nie If "No", continue with 3 W przypadku „nie“ przejść do punktu 3. Remarks: Uwagi: |  |  |
| 2.2 | Are dimensioning activities carried out by in-house personnel or subcontracted? Czy działania związane z projekto-waniem będą prowadzone przez własny personel czy będą podzlecane? | ☐ By in-house personnel będą prowadzone przez własny personel ☐ Subcontracting, name subcontractor: będą podzlecane Wymienić podwykonawców: |  |  |
| 2.3 | Who is the person responsible for the dimensioning? How is he integrated into the organisation? e.g. Organisation chart Responsibility matrix Job description Kto jest osobą odpowiedzialną za projektowanie? | Surname, first name: Nazwisko, Imię: |  |  |
| 2.4 | Is the qualification of the personnel appropriate for dimensioning? Czy kwalifikacje personelu są odpowiednie? | ☐ Yes ☐ No Please present proof in the audit dowód przedstawić na audycie Remarks: Uwagi: |  |  |
| 2.5 | According to what standards and rules is the dimensioning carried out? Według jakich norm i przepisów prowadzone jest projektowanie? | ☐ EN 1993 ☐ EN 1994 ☐ EN 1999 |  |  |
| 2.6 | How is the dimensioning carried out? Jak przeprowadzane są obliczenia? | ☐ Computer/software Software, status (please specify): Komputerowo ☐ Manual Ręcznie Remarks: Uwagi: | ☐ Software |  |
| 2.7 | Is the dimensioning checked in compliance with the DSL classes required according to EC0? Czy sprawdzenie projektu następuje odpowiednio do wymaganych klas DSL wg EC 0 | ☐ Yes ☐ No Remarks: uwagi: |  |  |
| 2.8 | Was any initial dimensioning (basic calculation - ITC) or any initial checking of it carried out by the manufacturer? Czy każdy pierwszy wymiarowanie (podstawowe obliczenia - ITC) lub jakakolwiek kontrola wstępna nim przeprowadzone przez producenta? | Project: Projekt | ☐ Plausibility check of the ITC kontrola wiarygodności ITC |  |
| 2.9 | Are the records kept for the specified duration? (DIN EN 1090-1, Section 6.3.4) Czy zapisy archiwizowane są przez ustalony okres? (DIN EN 1090-1, Rozdział 6.3.4) | ☐ Yes ☐ No Remarks: Uwagi: |  |  |
| 3 | Tasks in relation to the production (see Table B.1 from DIN EN 1090-1, right column) Działania związane z produkcją (patrz Tablica B.1 normy DIN EN 1090-1, prawa kolumna) |
| 3.1 | Subcontracting measures Podywkonawstwo |
| 3.1.1 | Are any subcontracting measures taken? Czy stosuje się podzlecanie? | Subcontracting of processes: Dimensioning projektowanie ☐ Yes / ☐ No Cutting to size / initial processing cięcie/obróbka wstępna ☐ Yes / ☐ No Welding work prace spawalnicze ☐ Yes / ☐ No Mechanical joints łączenie mechaniczne ☐ Yes / ☐ No Corrosion protection ochrona korozyjna ☐ Yes / ☐ No NDT badania nieniszczące (NDT) ☐ Yes / ☐ No Fabrication monitoring measures (e.g. welding supervision) nadzorowanie produkcji (np. nadzór spawalniczy) ☐ Yes / ☐ No Heat treatments obróbka cieplna ☐ Yes / ☐ No Please name the subcontractors: Proszę wymienić podwykonawców: inne: Miscellaneous: inne: |  |  |
| 3.1.2 | Have any stipulations or selection criteria for subsuppliers been defined? Czy ustalone są wymagania i kryteria doboru poddostawców/ podwykonawców? How is the suitability of the subsuppliers established? | ☐ Yes, procedure description: tak, opis procedury ☐ No Please present proof (e.g. certificates or attestations) in the audit przedstawić na audycie np. certyfikaty, świadectwa Remarks: uwagi: |  |  |
| 3.1.3 | Are the necessary documents made available to the subsupplier? (Examples of contractual relationships with the subsuppliers must be presented in the audit) Czy podwykonawcom udostępniane są niezbędne dokumenty? ( na audycie należy przedłożyć uregulowania zawarte w umowach z podwykonawcami) | ☐ Yes ☐ No Remarks: Uwagi: |  |  |
| 3.1.4 | How is the compliance with the decisive requirements in DIN EN 1090-2/3 ensured by the subsupplier? e.g. Subsupplier audit, initial specimen testing etc. Jak zapewnia się dotrzymanie miarodajnych wymagań norm DIN EN 1090-2/3 przez podwykonawców? |  |  |  |
| 3.2 | Special process of "welding" Proces specjalny „Spajanie“ |
| 3.2.1 | Who is the responsible welding supervisor? Kto jest odpowiedzialną(nymi) osobą(ami )nadzoru spawalniczego? | Surname, first name: Imię, nazwisko Qualification: kwalifikacje |  |  |
| 3.2.2 | Is the responsible welding supervisor authorised to be able to make arrangements for any necessary measures in the terms of DIN EN ISO 14731? e.g. Letter of appointment/nomination | ☐ Yes ☐ No Remarks: Please present proof in the audit |  |  |
| 3.2.3 | What qualification(s) is/are available for the welding supervisory personnel? (Required level (B, S or C) depending on the EXC, the material and the dimensions, Table 14 in DIN EN 1090-2 and Table 7 in DIN EN 1090-3) Jakie kwalifikacje mają odpowiedzialne osoby nadzoru spawalni-czego? (Wymagana wiedza techniczna poziomu (B, S, C) w zależności od EXC, materiału i wymiarów, Tablica 14 z DIN EN 1090-2 i Tablica 7 z DIN EN 1090-3) | ☐ IWE/EWE/SFI, number(numer): ☐ IWT/EWT/ST, number(numer): ☐ IWS/EWS/SFM, number(numer): ☐ Other qualification, number inne kwalifikacjie (numer): Please submit proof or present it in the audit Udokumentowanie kwalifikacji załączyć lub przedstawić podczas audytu. | Number appropriate? Ilość wystarczająca? ☐ Yes ☐ No Qualification appropriate? Kwalifikacje wystarczające? ☐ Yes ☐ No In the case of any qualifications other than SFI/EWE/IWE, ST/EWT/IWT or SFM/EWS/IWS: particular expert discussion required about the following contents: W przypadku innych kwalifikacji niż SFI/EWE/IWE, ST/EWT/IWT, SFM/EWS/IWS: wymagana jest specjalna rozmowa techniczna o następującej treści: Welding processes procesy spajania, Welding filler materials spawalnicze materiały dodatkowe, Materials materiały, Design konstrukcja, Calculation obliczanie, Fabrication wytwarzanie, Testing kontrola. Classification according to DIN EN ISO 14731: Stopniowanie według DIN EN ISO 14731: C: ☐ S: ☐ B: ☐ |  |
| 3.2.4 | How have the tasks and responsibilities of the welding supervisory personnel been defined? e.g. Responsibility matrix Job description W jaki sposób określone są zadania i odpowiedzialność personelu nadzoru spawalniczego? np. matryca obowiązków i kompetencji opis stanowiska | ☐ Yes ☐ No Please present proof in the audit dowód przedstawić na audycie Remarks: uwagi |  |  |
| 3.2.5 | Are enough welders/operators available and qualified by means of suitable qualification tests? Czy są dostępni w wystarczającej ilości spawacze/operatorzy i czy są kwalifikowani przez odpowiednie egzaminy? | Please present a list of the valid welder/operator qualification test certificates Proszę przedstawić listę posiadanych świadectw spawaczy/operatorów . | Number of certified welders/operators appropriate? Ilość egzaminowanych spawaczy/operatorów jest wystarczająca? ☐ Yes ☐ No Qualification appropriate? Kwalifikacje są wystarczające? ☐ Yes ☐ No |  |
| 3.2.6 | Is an up-to-date list of the fabrication and testing facilities essential for production by means of welding technology available? Czy istnieje aktualne zestawienie urządzeń produkcyjnych i kontrolnych istotnych dla prowadzenia produkcji spawalniczej? Examples: Przykłady - Welding power sources and other machines spawalnicze źródła energii i inne maszyny, - Facilities for weld and surface preparation and for cutting, including thermal cutting urządzenia do przygotowania brzegów i powierzchni oraz do cięcia, łącznie z urządzeniami do cięcia termicznego, - Facilities for preheating and post-weld heat treatment, including temperature display devices urządzenia do podgrzewania wstępnego i obróbki cieplnej łącznie z przyrządami do pomiaru temperatury, - Clamping and welding jigs przyrządy do mocowania i spajania, - Cranes and handling facilities which are used for the fabrication suwnice i urządzenia do operowa-nia, które wykorzystywane będą w produkcji, - Personal occupational health and safety facilities and miscellaneous safety facilities which are directly connected with the applied fabrication processes indywidualne środki ochrony i inne środki, które są bezpośrednio związane ze stosowanym proce-sem produkcyjnym - Drying ovens, electrode quivers etc. for the welding filler materials suszarki, termosy na elektrody itp. przeznaczone dla spawalniczych materiałów dodatkowych - Facilities for surface cleaning urządzenia do oczyszczania po-wierzchni, - Facilities for destructive and non-destructive tests urządzenia do badań nieniszczących i niszczących. | ☐ Yes ☐ No Please present a list of the facilities Remarks: |  |  |
| 3.2.7 | Are the in-plant facilities sufficient and suitable for the planned area of application? Czy urządzenia zakładowe są wystarczające i odpowiednie dla wnioskowanego zakresu? | ☐ Yes ☐ No Remarks: |  |  |
| 3.2.8 | Are plans available for the maintenance of the facilities? Czy istnieją plany przeglądów urządzeń? | ☐ Yes ☐ No Remarks: |  |  |
| 3.2.9 | What welding processes are applied? Jakie procesy spajania będą stoso-wane? | ☐ 111 MMA ☐ 121 SA ☐ 131 MIG ☐ 135 MAG ☐ 136 MAG (R/B) ☐ 138 MAG (metal powder) ☐ 141 TIG ☐ 783 DS ☐ Others: Inne |  |  |
| 3.2.10 | Are welding procedure specifications (WPS) available for the applied welding procedures? Czy są dostępne instrukcje techno-logiczne spajania (WPS) dla stoso-wanych procesów spajania? | ☐ Yes ☐ No Remarks: |  |  |
| 3.2.11 | How are these welding procedures qualified? W jaki sposób kwalifikowane są te procesy spajania ? | ☐ EN ISO 15614/15613 ☐ EN ISO 9018 ☐ EN ISO 15610 (only 1.1. and 8) ☐ EN ISO 14555 ☐ Others: |  |  |
| 3.2.12 | Are any work qualification tests according to DIN EN 1090-2/3 required and available? Czy są potrzebne i istnieją próby robocze według DIN EN 1090-2 względnie DIN EN 1090- 3? | ☐ Yes ☐ No Remarks: |  |  |
| 3.2.13 | Are any work procedure specifications also applied in addition to welding procedure specifications (e.g. general work procedure specifications, welding plans, welding sequence plans etc.)? Czy oprócz instrukcji technologicznych spajania stosowane są instrukcje robocze? (plany spawania, kolejność układania ściegów) | ☐ Yes ☐ No Remarks: |  |  |
| 3.2.14 | Is suitable fabrication planning carried out? e.g. Fabrication and testing plans Czy ma miejsce odpowiednie planowanie produkcji? | ☐ Yes ☐ No Remarks: |  |  |
| 3.2.15 | Are any monitoring measures or tests before/during and after the welding carried out in conformity with the contract / set of rules? Czy prowadzone są nadzór i kontrola przed, podczas i po spajaniu zgodnie z warunkami zlecenia/przepisami? | ☐ Yes ☐ No Remarks: |  |  |
| 3.2.16 | Is the status of the monitoring and the testing specified in a suitable way? Czy status nadzoru i kontroli podany jest w odpowiedni sposób? e.g. - On the component na elemencie konstrukcyjnym - In the accompanying documents w dokumentach towarzyszących | ☐ Yes ☐ No Remarks: |  |  |
| 3.2.17 | Are any post-weld heat treatments carried out (also subcontracting)? Czy prowadzona jest obróbka cieplna (również jako podzlecana)? | ☐ Yes ☐ No (no further questions about the heat treatment necessary) (dalsze pytania dotyczące obróbki cieplnej odpadają) |  |  |
| 3.2.18 | Are any post-weld heat treatments carried out according to written procedure specifications? Czy obróbkacieplna prowadzona jest według pisemnych instrukcji? In relation, for example, to: odniesionych na przykład do - Base material materiału podstawowego - Welded joint złącza spawanego - Component elementu konstrukcyjnego - Application standards / specifications norm dotyczących zastosowania / specyfikacji | ☐ Yes ☐ No Remarks: |  |  |
| 3.2.19 | Has a procedure been set up for the elaboration, checking and archiving of any documents relevant to quality? Czy do sporządzania, kontroli i archiwizacji dokumentów związa-nych z jakością opracowana została odpowiednia procedura ( metoda )? e.g. - Material certificates dokumenty kontrolne materiałów - WPS - WPQR - Test certificates świadectwa egzaminacyjne | ☐ Yes ☐ No Remarks: |  |  |
| 3.3 | Special process of "joining with mechanical joining materials" Proces specjalny „Łączenie mechaniczne“ |
| 3.3.1 | Who is the person responsible for the mechanical joints? Kto jest odpowiedzialny za łączenia mechaniczne? How is he integrated into the organisation? Czy jest pracownikiem firmy e.g. Organisation chart schemat organizacyjny Responsibility matrix Matryca odpowiedzialność Job description Opis pracy | Surname, first name Imię I nazwisko |  |  |
| 3.3.2 | Has the personnel been adequately instructed (and qualified) for the execution of mechanical joints? Czy personel wykonujący połączenia mechaniczne jest wystarczająco przyuczony (i kwalifikowany)? | ☐ Yes ☐ No Remarks: |  |  |
| 3.3.3 | Do the operating materials satisfy the requirements in Chapter 8 of DIN EN 1090-2/3? Czy stosowane łączniki spełniają wymagania Rozdziału 8 normy DIN EN 1090-2 / 3? | ☐ Yes ☐ No Remarks: |  |  |
| 3.3.4 | Are procedure descriptions available? Czy istnieją opisy stosowanych metod / instrukcje wykonywania ? | ☐ Yes ☐ No Remarks: |  |  |
| 3.3.5 | How are the manufactured joints tested and how is the testing documented? Jak kontrolowane są wykonane połączenia i jak dokumentuje się kontrolę? |  |  |  |
| 3.3.6 | How are the results of the tests documented? Jak dokumentowane są wyniki kontroli? |  |  |  |
| 3.4 | Special process of "NDT" Proces specjalny „NDT“ |
| 3.4.1 | Who is responsible for the selection of NDT procedures? Kto jest odpowiedzialny za dobór metody NDT? How is he integrated into the organisation? Czy jest pracownikiem firmy? e.g. Organisation chart Schemat organizacyjny Responsibility matrix Matryca odpowiedzialności Job description Opis stanowiska pracy | Surname, first name: Imię I nazwisko Qualification: Kwalifikacje |  |  |
| 3.4.2 | Are any testing procedures applied (in addition to the direct visual inspection)? Czy stosowane są metody badania (dodatkowo do badań wizualnych)? | ☐ Yes, which? Tak, Które? ☐ No Nie ☐ Penetrant test (PT) badanie penetracyjne (PT) ☐ Magnetic particle test (MT) badanie magnetyczno- proszkowe (MT) ☐ Radiographic test (RT) badanie radiograficzne (RT) ☐ Ultrasonic test (UT) badanie ultradźwiękowe (UT) ☐ Miscellaneous: Inne: |  |  |
| 3.4.3 | Is the personnel adequately qualified for non-destructive tests? (See 12.4.1 in DIN EN 1090-2 and 12.4.2.2 in DIN EN 1090-3) Czy personel badań nieniszczących jest wystarczająco wykwalifiko-wany? (patrz 12.4.1 z DIN EN 1090-2 i 12.4.2.2 z DIN EN1090-3) | ☐ Yes ☐ No Please present proof of qualification Proszę przedstawić udokumentowanie kwalifikacji. Remarks: Uwagi |  |  |
| 3.4.4 | Are the available testing facilities suitable for NDT? Czy urządzenia stosowane do badań NDT są odpowiednie? e.g. List of testing materials lista urządzeń kontrolnych | ☐ Yes ☐ No Please present list of testing materials Proszę przedstawić wykaz urządzeń do kontroli i badań. Remarks: uwagi |  |  |
| 3.4.5 | How are the results of the tests documented? | ☐ Testing record sheets ☐ Forms ☐ |  |  |
| 3.5 | Special process of "corrosion protection" Proces specjalny „Ochrona przed korozją“ |
| 3.5.1 | Who is the person responsible for the corrosion protection? Kto jest odpowiedzialny za procesy ochrony korozyjnej? How is he integrated into the organisation? Czy pracuje w firmie? e.g. Organisation chart Schemat organizacyjny Responsibility matrix Matryca odpowiedzialności Job description Opis stanowiska pracy | Surname, first name Nazwisko I imię |  |  |
| 3.5.2 | What corrosion protection procedures are applied? Jakie metody ochrony korozyjnej są stosowane? |  |  |  |
| 3.5.3 | Has the personnel been adequately instructed (and qualified) for the execution of the corrosion protection? Czy personel dla przeprowadzenia ochrony korozyjnej jest wystarczają-co przyuczony (i kwalifikowany)? (patrz EN 1090-1, Punkt 6.3.2). If necessary, requirements graduated according to the type of the coating systems (metal construction and bridge construction - amongst others) Wymagania ewentualnie należy stopniować według rodzaju systemu malarskiego (budownictwo metalowe, budowa mostów i inne) | ☐ Yes ☐ No Remarks: |  |  |
| 3.5.4 | Do the operating materials satisfy the requirements in Section 10 of DIN EN 1090-2/3? e.g. Czy wyposażenie i sprzęt spełniają wymagania Rozdziału 10 normy DIN EN 1090-2 / 3? - Rooms pomieszczenia - Mechanical preparation przygotowanie mechaniczne - Blasting obróbka strumieniowa - Manual coating malowanie ręczne - Industrial coating malowanie przemysłowe - Dew point determination określenie punktu rosy - Coat thickness measurement pomiar grubości powłoki | ☐ Yes ☐ No Remarks: |  |  |
| 3.5.5 | Are any procedure descriptions available for the corrosion protection? Czy istnieją instrukcje wykonawcze dla prowadz. Prac w zakresie ochrony korozyjnej? | ☐ Yes ☐ No Remarks: |  |  |
| 3.5.6 | How are the manufactured coatings tested? Jak badane są wykonane powłoki malarskie? |  |  |  |
| 3.5.7 | How are the results of the tests documented? Jak dokumentowane są wyniki kontroli? |  |  |  |
| 3.6 | Other special processes Inne procesy specjalne |  |
| 3.6.1 | Are any other special processes applied? Czy stosowane są inne procesy specjalne? ( tylko dla EXC3 i EXC4) | ☐ Yes, which? tak, jakie? ☐ Thermal cutting cięcie termiczne ☐ Cold bending gięcie na zimno ☐ Shearing cięcie nożycami ☐ Perforation/punching wykrawanie otworów/tłoczenie ☐ Flame straightening prostowanie płomieniowe ☐ Miscellaneous: inne ☐ No nie |  |  |
| 3.6.2 | Who is the person responsible for the applied processes? Kto jest odpowiedzialny za stosowanie procesów? |  |  |  |
| 3.6.3 | Are any process qualifications available for these special processes? Czy istnieją kwalifikacje ( sprawdzenia przydatności ) dla tych procesów specjalnych? | ☐ Yes, which? tak, jakie? ☐ Thermal cutting cięcie termiczne ☐ Cold bending gięcie na zimno ☐ Shearing cięcie nożycami ☐ Perforation/punching wykrawanie otworów/tłoczenie ☐ Flame straightening prostowanie płomieniowe ☐ Miscellaneous: inne ☐ No nie |  |  |
| 4 | Calibration, verification and validation Wzorcowanie, sprawdzanie i walidowanie |
| 4.1 | Are measuring, monitoring and testing facilities calibrated, verified and validated? Czy przyrządy do pomiaru, monitoro-wania i kontroli są wzorcowane, sprawdzane i walidowane ? e.g. Responsibilities odpowiedzialności Procedures metody (For terms, see DIN EN ISO 9000 and, with regard to the welding, see DIN EN ISO 17662) (terminologia patrz DIN EN ISO 9000 i dla spajania patrz DIN EN ISO 17662) | ☐ Yes ☐ No Please present proof in the audit (e.g. list of testing materials and proof of calibration) Dowody proszę przedstawić na audycie ( n.p. lista przyrządów , dowody kalibracji ) Remarks: |  |  |
| 5 | Construction materials used for the manufacturing Materiały konstrukcyjne stosowane do wytwarzania |
| 5.1 | Are material certificates available for the utilised base materials, welding filler materials, screws, corrosion protection substances etc.? Czy dla stosowanych materiałów podstawowych, spawalniczych materiałów dodatkowych, śrub, materiałów do ochrony korozyjnej itp. istnieją odpowiednie dokumenty kontrolne? | ☐ Yes ☐ No Please present examples Proszę przedstawić przykłady. Remarks: |  |  |
| 5.2 | Are the retraceability and the appropriate documentation ensured? (DIN EN 1090-1, Section 6.3.5) Czy zapewniona jest identyfikowal-ność i odpowiednia dokumentacja? (DIN EN 1090-1, Rozdział 6.3.5) | ☐ Yes ☐ No Remarks: |  |  |
| 6 | Storage of the construction materials Magazynowanie materiałów konstrukcyjnych |
| 6.1 | How are the construction materials stored (also those provided by the customer)? Jak magazynuje się materiały konstrukcyjne (również te które dostarczył klient)? |  |  |  |
| 6.2 | Are the marking/identification and the retraceability ensured during the storage and fabrication periods? Czy zapewnione jest znakowanie /identyfikacja i identyfikowalność w czasie magazynowania i produkcji? e.g. - Type of marking rodzaj znakowania - Material test certificates dokumenty kontroli materiałów | ☐ Yes ☐ No Remarks: |  |  |
| 7 | Component specifications (execution documents) Specyfikacja elementów konstrukcyjnych (dokumentacja wykonawcza) |
| 7.1 | Do the component specifications include the demanded information (e.g. execution class, dimensions and tolerances, assessment groups and monitoring and testing plans)? Czy dokumentacja elementu konstrukcyjnego zawiera wymagane informacje (np. klasę wykonania, wymiary i tolerancje, poziomy jakości, plan kontroli i badania)? | ☐ Yes ☐ No Remarks: | Example of a project: Przykład projektu |  |
| 8 | Product assessment (performance characteristics according to Table ZA.1) Ocena wyrobu (właściwości według Tablicy ZA.1) |
|  |  |  | Example of a project: |  |
| 8.1 | Permissible deviations for the dimensions and the shape Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu |  |  |  |
| 8.1.1 | Do the stipulations for the tolerances meet the conditions in Section 11 of and Appendix D to DIN EN 1090-2/3? Czy wymagania dotyczące tolerancji spełniają wymogi Rozdziału 11 i Załącznika D normy DIN EN 1090-2 /(3)? | ☐ Yes ☐ No Remarks: |  |  |
| 8.1.2 | How are tolerances for the dimensions and the shape checked and documented? Jak są kontrolowane tolerancje wymiarów i kształtów i jak są dokumentowane? |  |  |  |
| 8.2 | Weldability Spawalność What materials are utilised and how is the weldability ensured when welding technology procedures are applied? Jakie materiały są stosowane i jak zapewnia się ich spawalność przy zastosowaniu spawalniczych metod produkcji? Are weldable materials according to Tables 2, 3 or 4 in EN 1090-2 utilised? Czy są stosowan materiały spawalne wg Tablicy 2 i 3 wzgl.4 w EN 1090-2? | Materials: Materiały |  |  |
| 8.3 | Fracture toughness / notched-bar impact strength (only for steel) Odporność na kruche pękanie (tylko dla stali) Note: The performance characteristics of the fracture toughness and the notched-bar impact strength are identical and mean the notched-bar impact energy at a stipulated testing temperature Wskazówka: właściwości takie jak odporność na kruche pękanie/ udarność są identyczne i oceniane są pracą łamania próbek udarnościowych w zadanej temperaturze badania |  |  |  |
| 8.4 | Load-bearing capacity Nośność (Only decisive if the ZA.3.3 declaration procedure is applied) (tylko istotna przy stosowaniu metody deklarowania ZA 3.3) | On this subject, see Chapter 2 of this check list Patrz Rozdział 2 niniejszej listy pytan kontrolnych |  |  |
| 8.5 | Fatigue strength Wytrzymałość zmęczeniowa (Only decisive if the ZA.3.3 declaration procedure is applied) (tylko istotna przy stosowaniu metody deklarowania ZA 3.3) | On this subject, see Chapter 2 of this check list Patrz Rozdział 2 niniejszej listy pytan kontrolnych |  |  |
| 8.6 | Deformation in the limiting condition of the suitability for use Odkształcenia w granicznym stanie uzytkowalności (Only decisive if the ZA.3.3 declaration procedure is applied) (tylko istotna przy stosowaniu metody deklarowania ZA 3.3) | On this subject, see Chapter 2 of this check list Patrz Rozdział 2 niniejszej listy pytan kontrolnych |  |  |
| 8.7 | Fire resistance Odporność ogniowa Are any products with requirements on the fire resistance manufactured? Czy wytwarzane są wyroby z wymaganiami dotyczącymi odporności ogniowej? | ☐ Yes ☐ No Remarks: |  |  |
| 8.7.1 | If "Yes", according to what procedure is the classification carried out? Jeśli „tak“, według jakiej metody dokonuje się klasyfikacji? Notes: (See 5.7 in DIN EN 1090-1) Wskazówki: (patrz 5.7 normy DIN EN 1090-1) |  |  |  |
| 8.8 | Fire behaviour Reakcja na ogień Is any proof demanded for the fire behaviour? Czy wymagane jest udokumentowanie reakcji na ogień? | ☐ Yes ☐ No Remarks: |  |  |
| 8.8.1 | In so far as any proof is demanded for the classification of the fire behaviour according to DIN EN 13501-1, is this available? Jeśli wymagany jest dokument służący określeniu klasyfikacji reakcji na ogień według DIN EN13501-1, czy jest on dostępny? Notes: (5.8 in DIN EN 1090-1) Wskazówki: (5.8 normy DIN EN 1090-1) | ☐ Yes ☐ No Remarks: |  |  |
| 8.9 | Release of cadmium and its compounds Wydzielanie kadmu i jego związków |  |  |  |
| 8.10 | Release of radioactive radiation Radioaktywność |  |  |  |
| 8.11 | Durability Trwałość | On this subject, see Section 3.5: "corrosion protection" Patrz Rozdział 3.5 „Ochrona przed korozją“ niniejszej listy pytań |  |  |
| 9 | Non-conforming products (lack of compliance and corrective measures) Wyroby niezgodne (brak zgodności i działania korygujące) |
| 9.1 | Have any measures been defined for how to proceed in the event of a lack of compliance with defined requirements? Czy ustalone zostały środki jak postępować przy braku zgodności z ustalonymi wymaganiami ( wyroby niezgodne )? e.g. - Marking oznaczanie - Responsibilities obowiązki - Repair procedure specification / repair instrukcja naprawy/naprawa - Repeat test ponowne badanie - Measures in order to prevent any reoccurrence działania zapobiegające ponownemu występowaniu | ☐ Yes ☐ No Remarks: |  |  |